Pengaruh Proses Oksidasi Lapisan Metal Matrix Composite pada Substrat SS316

Erie Martides1, C.Dewi Romadhona2, D.Hadi Prajitno3, B.Prawara4

1,4Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik, LIPI
Kampus LIPI, Gedung 20, Bandung

2Jurusan Teknik Metalurgi, UNJANI

3Pusat Sains Teknologi Nuklir Terapan, BATAN
erie.martides@lipi.go.id

Abstrak

Material SS316 seringkali digunakan untuk komponen yang bekerja pada temperatur tinggi dengan resiko mengalami oksidasi yang menyebabkan penurunan sifat material dan umur pakai dari komponen. Deposisi Metal Matrix Composite (MMC) NiCr+Cr3C2+Al2O3 dan NiCr+WC12Co+Al2O3 menggunakan metode High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) thermal spray coating dengan parameter konstan, dilakukan sebagai proses perlakuan pada permukaan SS316 untuk meningkatkan nilai kekerasan dan ketahanan terhadap oksidasi.  Proses oksidasi dengan variasi temperatur 500° dan 600°C, penahanan temperatur selama 6 jam, kemudian diteruskan dengan karakterisasi serta perhitungan laju oksidasi. Spesimen MMC NiCr+Cr3C2+Al2O3 yang di lakukan proses oksidasi pada suhu 500°C memiliki  laju oksidasi terendah yaitu 0,000000667 gram/mm2jam.

Kata kunci: Oksidasi, SS316, metal matrix composite, HVOF

Abstract

SS316 material is widely used for components that working at high temperature with the risk of oxidation which causes a decrease in material properties and service life of the components. Deposition of Metal Matrix Composite (MMC) of NiCr+Cr3C2+Al2O3 dan NiCr+WC12Co+Al2O3 using The High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) thermal spray coating method with constant parameters, carried out as an SS316 surface treatment process to increase the hardness value and oxidation resistance. The oxidation process with a temperature variation of 500 ° and 600 ° C, holding temperature for 6 hours, then proceed with the characterization and calculation of the oxidation rate. MMC NiCr + Cr3C2 + Al2O3 specimens carried out at the oxidation process at 500 ° C has the lowest oxidation rate of 0.000000667 grams / mm2 hours

Keywords: oxidation, SS316, metal matrix composite, HVOF

Pendahuluan

Kerusakan material yang diakibatkan oleh oksidasi seringkali terjadi pada komponen yang beroperasi pada suhu tinggi, seperti pada industri pembangkit listrik, otomotif, petrokimia dan lainnya. Pemilihan material dan proses perlakuan setelah proses manufaktur komponen sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya proses oksidasi ketika beroperasi. Stainless steel seri 316 merupakan salah satu jenis material yang sudah banyak diaplikasikan pada berbagai komponen yang dikenai beban kerja panas, karena didalamnya terdapat unsur krom dan molibdenum yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan korosi, dan unsur nikel yang berfungsi untuk menstabilkan fasa pada temperatur tinggi [1]. Namun, pada lingkungan industri dengan temperatur operasi yang bervariasi, disertai dengan hadirnya kontaminan dan polutan seperti oksida sulfur, oksida nitrogen, hidrogen sulfida dan lainnya dapat mempercepat terjadinya korosi yag menyebabkan kerusakan pada komponen yang terbuat dari stainless steel sekalipun [2]

Tabel 1. Identifikasi material

| Kode | Serbuk Coating |  | Komposisi | Pengujian Oksidasi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | %wt | T (°C) | t (jam) |
| NCA 5006 | Matriks | NiCr | 60 | 500 | 6 |
|  | Penguat | Cr3C2 | 30 |  |  |
|  |  | Al2O3 | 10 |  |  |
| NCA 6006 | Matriks | NiCr | 60 | 600 | 6 |
|  | Penguat | Cr3C2 | 30 |  |  |
|  |  | Al2O3 | 10 |  |  |
| NWA 5006 | Matriks | NiCr | 60 | 500 | 6 |
|  | Penguat | WC12Co | 30 |  |  |
|  |  | Al2O3 | 10 |  |  |
| NWA 6006 | Matriks | NiCr | 60 | 600 | 6 |
|  | Penguat | WC12Co | 30 |  |  |
|  |  | Al2O3 | 10 |  |  |

Proses perlakuan permukaan pada material                 SS316 menggunakan metode thermal spray coating banyak digunakan tidak hanya untuk meningkatkan ketahanan aus dan ketahanan korosi, tetapi juga sebagai thermal barrier coating dan lainnya yang di sesuaikan dengan aplikasinya [3]. Lapisan yang dihasilkan dari thermal spray pada umumnya memiliki ciri karakteristik yaitu struktur lamelar dan padat sehingga dapat meningkatkan sifat mekanik, termal dan listrik yang sangat baik [3-4]. Teknik High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) thermal spray coating biasanya digunakan untuk menghasilkan lapisan yang sangat padat, daya lekat sangat tinggi, ketahanan aus dan korosi yang baik, dengan tingkat porositas dan oksidasi yang rendah [5]. Lapisan berbasis keramik seperti partikel karbida krom dan karbida tungsten sebagai matriks yang diberi tambahan penguat yaitu nikel yang sering merupakan perpaduan yang tepat digunakan untuk aplikasi ketahanan aus pada temperatur kamar maupun tinggi karena memiliki nilai kekerasan yang tinggi untuk menahan tumbukan secara tiba-tiba dan berulang, karena unsur pembentuknya memiliki fasa yang akan stabil pada temperatur yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan sifat mekanik yaitu nilai kekerasan dan ketahanan terhadap oksidasi dari SS316 yang beroperasi pada temperatur tinggi dengan mendeposisi 2 variasi serbuk metal matrix composite dengan penambahan 10% Al2O3, yaitu NiCr + Cr3C2 + Al2O3 dan NiCr + WC12Co + Al2O3 pada permukaan substrat menggunakan metode HVOF dengan parameter yang konstan. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, analisa akan dilakukan untuk mengetahui jenis variasi MMC coating yang sesuai untuk aplikasi ketahanan oksidasi yang dapat dilihat dari nilai optimum laju oksidasinya.

metodologi

Pada penelitian ini menggunakan serbuk coating 60% NiCr sebagai matriks dan 30% unsur penguat utama yaitu Cr3C2, WC12Co, dan 10% Al2O3 sebagai unsur penguat tambahan, dengan identifikasi spesimen seperti yang terlihat pada tabel 1.

Variasi bahan feedstock  pada percobaan ini memiliki ukuran serbuk yang sama dengan preparasi menggunakan proses ball milldan sieving untuk mencapai ukuran 270 mesh. Proses untuk mendapatkan serbuk feedstock Metal Matrix Composite  (MMC) uang homogen dilakukan dengan proses blending menggunakan mixer tipe Y selama 8 jam, yang kemudian dilanjutkan dengan pemanasan di dalam oven pada temperatur 80-100°C untuk menghilangkan uang air yang terdapat dalam serbuk. Bahan feedstock  tersebut dikeluarkan dari oven sesaat akan dimasukkan ke dalam powder feeder  untuk kemudian dilakukan proses penyemprotan.

Material substrat pada percobaan ini menggunakan jenis austenitik stainless steel dari kelas SS316 dengan dimensi 250x40x3 mm, dengan proses persiapan permukaan yang meliputi: pemotongan speseimen sesuai dengan kebutuhan pengujian laboratorium, pembentukkan profil dan menghilangkan kontaminan pada permukaan menggunakan proses blasting  dengan white aluminium oxide,#24, jarak dan sudut penyemprotan berturut-turut 150 mm dan 45°.

Teknik pelapisan pada percobaan ini yaitu dengan metode High Velocity Oxygen Fuel  (HVOF) thermal spray coating  menggunakan jenis mesin Hipojet 2700, dengan parameter untuk setiap variasi spesimen adalah sama, seperti yang terlihat pada tabel 2, dengan range target ketebalan lapisan yaitu 250-300µm.

Lapisan MMC yang telah terdeposisi pada permukaan substrat kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium untuk diketahui kualitasnya, yang meliputi pengujian kekerasan menggunakan micro vickers,  metalografi menggunakan optical microscopy dan scanning electron microscopy (SEM), dan pengujian ketahanan oksidasi.

Tabel 2. Parameter proses HVOF

| Parameter | Satuan | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Tekanan udara | Bar | 6.2 |
| Tekanan O2 | Bar | 8 |
| Tekanan N2 | Bar | 5 |
| Tekanan Propane | Bar | 5.5 |
| Putaran powder feeder | rpm | 5 |
| Panjang torch | mm | 130 |
| Jarak penyemprotan | mm | 200 |
| Sudut antara gun dan spesimen | ° | 90 |
| Pre-heat substrat | ° | ≤150 |

Pengujian ketahanan oksidasi dilakukan pada tungku muffle dengan variasi temperatur pemanasan 500°C dan 600°C, holding time selama 6 jam, kemudian didinginkan di dalam tungku. Analisa setelah pengujian ketahanan oksidasi yaitu dengan perhitungan laju oksidasi yang didapat dari data utama pengurangan/pertambahan berat spesimen, luas permukaan spesimen uji serta waktu pengujian seperti pada persamaan (1) dan (2), yang didukung dengan pengamatan metalografi.

Luas permukaan spesimen uji:

| A0=p×l | (1) |
| --- | --- |

Laju oksidasi:

| Laju Oksidasi=∆w(Ao×t) | (2) |
| --- | --- |

dimana : ∆w=pertambahan berat hasil pengujian oksidasi

Ao =luas permukaan spesimen uji

t    =waktu pengujian

hasil dan pembahasan

Serbuk MMC hasil preparasi menggunakan proses ball mill, sieving dan blending dilakukan pemeriksaan menggunakan SEM untuk mengetahui morfologi dari serbuk MM. Dari gambar 1 dan 2 hasil karakterisasi SEM dengan metode secondary electron, dapat diketahui bahwa ukuran serbuk bervariasi yaitu antara 20-70µm. Morfologi yang berbeda untuk setiap jenis serbuk coating dipengaruhi dari proses pembuatan dari serbuk coating tersebut. Serbuk coating NiCr, Cr3C2 dan WC12Co memiliki morfologi spheroidal dan spheroidal berongga. Serbuk dengan bentuk spheroidal merupakan serbuk NiCr hasil dari proses water atomized, sedangkan serbuk dengan bentuk spheroidal berongga merupakan serbuk Cr3C2 dan WC12Co dengan pembuatannya menggunakan metode agglomerated dan  sintered. Untuk serbuk penguat Al2O3 memiliki  bentuk yang angular/blocky sesuai dengan proses pembuatannya yaitu aglomerasi dan sintering. Morfologi dan variasi komposisi dari serbuk coating akan mempengaruhi pada saat proses HVOF berlangsung, jumlah, bentuk dan distribusi porositas. berlangsung [6].

Al2O3

NiCr

Cr3C2

Gambar 1 . Morfologi serbuk NCA (NiCr-Cr3C2-Al2O3)

NiCr

WC12Co

Al2O3

Gambar 2 . Morfologi serbuk NWA (NiCr-WC12Co-Al2O3)

Morfologi dan variasi komposisi  serbuk coating akan mempengaruhi lapisan yang terbentuk pada permukaan substrat. serta akan berefek pula pada sifat mekanik nya. Pada gambar 3 dan 4 merupakan gambar struktur mikro lapisan hasil pengamatan menggunakan SEM dengan metode back scattered electron sehingga memunculkan splats, unmelted particle, dan juga adanya prositas atau oksidasi  yang terindikasi dari perbedaan gradasi warna dan morfologi.

Tabel 3. Perubahan berat hasil pengujian oksidasi

| Kode Spesimen | Wo (gram) | W1 (gram) | ∆W (gram) | A0 (mm2) | ∆W / A0 (gram/mm2) | Laju Oksidasi (gram/mm2jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCA5006 | 17,06 | 17,10 | 0,04 | 1000 | 0,000004 gram/mm2 | 0,000000667 |
| NCA6006 | 20,03 | 20,08 | 0,05 | 1000 | 0,000005 gram/mm2 | 0,000000833 |
| NWA5006 | 21,52 | 21,59 | 0,07 | 1000 | 0,000007 gram/mm2 | 0,00000117 |
| NWA6006 | 20,58 | 20,66 | 0,08 | 1000 | 0,000008 gram/mm2 | 0,00000133 |

Pada gambar 3 merupakan penampang lapisan NiCr-Cr3C2-Al2O3 (NCA) dimana menghasilkan tiga kontras warna, yaitu berwarna abu terang merupakan splat NiCr, daerah berwarna abu terang yaitu Cr3C2 dan daerah berwarna hitam yang di indikasi sebagai porositas atau oksida. Begitu pula pada gambar 4, yaitu gambar penampang lapisan NiCr-WC12Co-Al2O3 (NWA).

Keberadaan unmelted particle, porositas atau karbida pada masing-masing lapisan sangat dipengaruhi oleh parameter proses HVOF seperti jarak penyemprotan, flow rate, temperatur proses dan substrat, serta kecepatan penyemprotan yang [7].  pada gambar struktur mikro, unmelted particle masih terlihat berbentuk spheroidal seperti bentuk feedstock awalnya, hal tersebut dapat disebabkan adanya aglomerasi pada feedstock sehingga sulit untuk mencair secara sempurna dan sudah kembali membeku pada permukaan substrat. Sedangkan porositas atau oksida yang terbentuk pada lapisan disebabkan adanya reaksi antara feedstock dan gas O2 pada saat pembakaran, atau interaksi feedstock dengan udara di lingkungan pada saat proses penyemprotan,[8].

Struktur mikro setiap lapisan akan berkaitan dengan  kualitas coating yang terlihat dari sifat mekanik melalui pemeriksaan laboratorium. Sifat mekanik yang ditandai dengan nilai kekerasan spesimen meningkat dari substrat SS316 (sebelum proses coating) yaitu 298,54 HVN [9], setelah proses coating dan setelah proses uji ketahanan oksidasi, seperti yang terlihat pada gambar 5. Nilai kekerasan yang tertinggi setelah proses coating dimiliki oleh spesimen dengan MMC coating NiCr-WC12Co-Al2O3 yaitu 477,03 VHN. Nilai kekerasan sangat dipengaruhi oleh variasi feedstock, jumlah splat, jumlah oksida/porositas yang terbentuk pada lapisan. Partikel penguat WC12Co memiliki nilai kekerasan dan titik leleh tinggi sehingga  menghasilkan nilai kekerasan yang lebih tinggi

Gambar 5 . Nilai Kekerasan spesimen stelah proses HVOF dan setelah uji ketahanan oksidasi

pada spesimen NWA dibandingkan  pada spesimen NCA dengan partikel penguat Cr3C2. 	Sample hasil coating diuji oksidasi

Gambar 3. Struktur mikro lapisan NCA (NiCr-Cr3C2-Al2O3)

dengan temperatur 500°C dan 600°C selama 6 jam dimana untuk mengetahui laju oksidasi yang terjadi. Secara fisik sample hasil coating

Gambar 4. Struktur mikro lapisan NWA (NiCr-WC12Co-Al2O3)

dengan serbuk NCA631 masih terlihat cukup baik pada temperatur 500° - 600°C namun secara metalografi terbentuk lapisan oksida. Pada sample NCA 5006 terdapat penambahan berat sebesar 0,000004 gram/mm2 sedangkan untuk NCA 6006 sebesar 0,000005 gram/mm2 , sample NWA 5006 terjadi penambahan berat sebesar 0,000007 gram/mm2 sedangkan NWA 6006 mengalami pertambahan berat sebesar 0,000008 gram/mm2. Laju oksidasi dipengaruhi banyaknya oksigen yang masuk ke permukaan sample. Semakin besar laju oksidasi maka semakin banyak lapisan oksida yang melekat. Untuk oksida dengan PBratio lebih besar dari 1 maka oksida yang terbentuk akan berfungsi sebagai lapisan pelindung. Dimana laju oksidasi tertinggi pada sample NWA6006 sebesar 0,00000133 gram/mm2jam dan laju oksidasi terendah pada sample NCA 5006 sebesar 0,000000667 gram/mm2jam.

Gambar 7. Struktur mikro setelah pengujian oksidasi pada spesimen NiCr-WC12Co-Al2O3

Gambar 6. Struktur mikro setelah pengujian oksidasi pada spesimen NiCr-Cr3C2-Al2O3

Proses oksidasi dipengaruhi dari waktu, konsentrasi, komposisi unsur,temperatur oksidasi, dan juga densitas dari lapisan yang terbentuk pada permukaan substrat [10]. Pada baja tahan karat, kandungan krom yang tinggi akan memperkaya lapisan pada besi oksida. Untuk sample NCA631 yang dioksidasi akan terbentuk lapisan oksida berdasarkan antara lain Al2O3  sebesar 16,8%, Cr2O3 sebesar 22,0%, Cr7C3 sebesar 24,6%, dan Cr3C2 sebesar 36,6%. Sedangkan untuk sample NWA631 hasil oksidasi menghasilkan lapisan oksida Al2O3 sebesar 30,6%, Co3W3C sebanyak 24,2%, W2C sebanyak 29,8%, dan WC sebanyak 15,4%. Berdasarkan hasil perhitungan didapat dengan semakin meningkatnya temperatur maka laju oksidasinya meningkat dan semakin tinggi temperatur maka pertambahan berat yang terjadi semakin besar.

Gambar 6 dan 7 merupakan gambar hasil pemeriksaan metalografi yang dilakukan pada spesimen setelah proses pengujian ketahanan oksidasi. Pada gambar  6 yaitu hasil metalografi untuk spesimen NiCr-Cr3C3-Al2O3 terlihat adanya unmelted particle  dengan jumlah yang tidak banyak  dibandingkan dengan unmelted particle  pada gambar 7. Hal tersebut terjadi sebagai sebab temperatur uji oksidasi tidak cukup tinggi untuk dapat melelehkan lapisan  karena adanya unsur tungsten pada lapisan gambar 7 dimana memiliki titik leleh yang tinggi. Hasil metalografi setelah dilakukan proses oksidasi mengakibatkan lapisan hasil coating menipis dan menghasilkan lapisan oksida seperti pada gambar 6 dan 7 dimana diduga oksida ini berperan melindungi substrat terhadap korosi temperatur tinggi dan bersifat passive.

Kesimpulan

Proses deposisi metal matrix composite dengan 2 variasi feedstock pada permukaan susbtrat SS316 menggunakan teknik HVOF berhasil meningkatkan sifat mekanik yang ditandai dengan meningkatnya nilai kekerasan. Pengujian ketahanan oksidasi setelah proses coating juga mempengaruhi sifat mekanik material yaitu meningkatkan nilai kekerasan dan nilai laju oksidasi. Variasi lapisan MMC NiCr+Cr3C2+Al2O3 (NCA) menghasilkan kualitas lapisan yang paling baik untuk aplikasi pada temperatur tinggi yaitu dengan nilai laju oksidasi terendah 0,000000667 gram/mm2jam.

- Referensi

P.Lambert, "Sustainability of Construction Materials (Second Edition)", Sheffield Hallam University, Sheffield, United Kingdom, 2 September 2016

Anwar ui-Hamid, Huseyin Saricimen, Abdul Quddus, Abdulrashid i.Mohammed, Luai M.Al-Hems, "Corrosion study of SS304 and SS316 alloys in atmospheric, underground and seawater splash zone in the Arabian Gulf", Corrosion Engineering Science and Technology 52(2):1-7 · February 2017

[3] Prajapati Amit Kumar, Sudhansu Pandey, Ram Mishra, Ramdoot Yadav, "Chacaterization of Satinless Steel 316L Coated by Thermal Spray Coating", International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, Volume 2, Issue 3, 2016

[4] Renzhong Huang, Michiyoshi Sone, Wenhua Ma, Hirotaka fukanuma, "The Effects of Heat Treatment on the Mechanical Properties of Cold-Sprayed" Coatings, Surface & Coating Technology 261, pp 278-288, 2015

[5] Bhanu pratap, Vijay Bhatt, Vikas Chaudhary, "A Review on Thermal Spray Coating", International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue 5, May 2015

[6] Mona Moayeri dan Ali Kaflou, "Effect of powder shape thermal conductivity of Cu-Ni porous coatings", Journal of Materials research and technology, Volume 7, Issue 4, Pp 403-409, 2018

[7] Mingxiang Xie, Yue Lin, Peng Ke, Shuoyu Wang, Shihong Zhang, Zhicheng Zhen and Liangshui Ge, "Influence of Process Parameters on High Velocity Oxy-Fuel Sprayed Cr3C2-25%NiCr Coatings", Coatings 2017, 7, 98; doi:10.3390/coatings7070098  www.mdpi.com/journal/coatings

[8] B.Song, M.Bai, K.T.Voiscy, T. Hussain, "Role of Oxides and Porosity on High-Temperature Oxidation of Liquid-Fueled HVOF Thermal-Sprayed Ni50Cr Coatings", Journal of Thermal Spray Technology, Januari, 2017

[9]ASTM Handbook. A240-12. "Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications", ASTM International.

[10] J.A.Cabral-Miramontes, dkk, "Parameter studies on High-vVelocity Oxy-Fuel Spraying of CoNiCrAlY Coatings Used in the Aeronautical Industry", International Journal of Corrosion, 2014